静电防止剂P

【化学组成】  烷基磷酸脂胺盐

【性    状】  外    观    红棕色粘稠液体

酸 碱 值    1%水溶液pH值近中性

性    能    对锦纶、涤纶、维论等合成纤维赋予优良的消除静电效能

【出厂规格】

| 指 标 名 称 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 红棕色粘稠液体 |
| pH（1%水溶液） | 6.0～8.0 |
| 含 固 量，％ ≥ | 85 |
| 总磷含量，％ ≥ | 6．5 |
| 无机磷含量， ％ ≤ | 0．5 |

【用    途】  1.是合纤纺丝油剂的重要组分，主要用于聚酯、聚酰胺等合成纤维的纺丝静电消除剂。

2.加在合纤上浆液中有良好的静电消除作用，同时亦能起一定的消泡作用。

3.纤维后整理中作静电消除剂。

【用    量】  推荐用量1-5%

【包装贮运】  50Kg塑料桶。应密封贮存于阴凉、干燥、通风的仓库内。贮存期为一年。